Лабораторна робота №1

Тема: Дослідження випрямного напівпровідникового діода. і стабілітрона

Мета роботи: експериментальне вивчення електричних властивостей діодів і визначення їх характеристик

Навчальна задача: Зняти характеристики і розрахувати параметри випрямного напівпровідникового діода і стабілітрона.

Завдання 1

Тип діоду: GF1A.

Схема для дослідження параметрів діоду

Отримані дані для температури 27°С:

| Пряма гілка | Зворотна гілка |
| --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | 656.6 | -0.1 | -4.9 |
| 3.67 | 688.7 | -0.2 | -20.8 |
| 6 | 701.4 | -0.3 | -28.7 |
| 9.82 | 714.2 | -0.4 | -48.3 |
| 20.54 | 733.3 | -1.9 | -55.5 |
| I, мА | U, мВ | I, мкА | U, В |

Отримані дані для температури 60°С:

| Пряма гілка | Зворотна гілка |
| --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 605.1 | -0.2 | -4.8 |
| 3.87 | 634.9 | -0.3 | -20.1 |
| 6.17 | 648.3 | -0.4 | -28.8 |
| 10.02 | 662.2 | -0.5 | -50.3 |
| 20.84 | 683.3 | -1.9 | -57.1 |
| I, мА | U, мВ | I, мкА | U, В |

ВАХ діода( пряма гілка):

ВАХ діода( зворотна гілка):

Завдання 2

Тип стабілітрона: 1N4753A

Схема для дослідження параметрів стабілітрона:

Отримані дані для температури 27°С:

| Пряма гілка | Зворотна гілка |
| --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | 656.6 | -1 | -8.5 |
| 3.67 | 688.7 | -1.1 | -21.7 |
| 6 | 701.4 | -7.3 | -35.2 |
| 9.82 | 714.2 | -11.5 | -36.1 |
| 20.54 | 733.3 | -25.2 | -37.5 |
| I, мА | U, мВ | I, мА | U, В |

Отримані дані для температури 60°С:

| Пряма гілка | Зворотна гілка |
| --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 605.1 | -2.5 | -8.3 |
| 3.87 | 634.9 | -2.7 | -21.8 |
| 6.17 | 648.3 | -10.1 | -35.5 |
| 10.02 | 662.2 | -11.6 | -36.5 |
| 20.84 | 683.3 | -25.4 | -40.1 |
| I, мА | U, мВ | I, мА | U, В |

ВАХ стабілітрона( пряма гілка):

ВАХ стабілітрона( зворотна гілка):

Завдання 3

Прямий диференційний опір діода:                               Зворотний диференційний опір діода:

=32.1/2.61=12.3 Ом;                                          =43.4/0.0000002=217 МОм;

Опір діода на постійному струмі:

=19.1/10.72=1.8 Ом.

Прямий диференційний опір діода малий, так як діод увімкнений в прямому напрямку, а зворотний дуже значний, так як діод увімкнений у зворотному напрямку.Це є підтвердженням однобічної провідності діоду.

Тип діоду: низькочастотний, германієвий середньої потужності.

Вітчизняний аналог: Д305.

Завдання 4

Iсmmin =-7.3мА;  Iсmmax  =-25.2 мА;

Середній струм стабілізації:

=(-18)/2=9 мА;

За довідником  Ін=11 мА.

Вид пробою: лавинний.

Тип стабілітрона: високовольтний.

Вітчизняний аналог: КС527А.

Завдання5

Диференційний опір стабілітрона:

=2.3/0.0179=128.5 Ом.

Висновки: за допомогою цієї лабораторної роботи ми довели що напівпровідниковий діод має односторонньою провідністю. Це показує вольтамперних характеристика діода. При невеликій напрузі U = 0,7 B. на затискачах діода в ланцюзі проходить відносно великий струм I = 6 мА, а при значному зворотному напрузі U = 20 В., струм нікчемно малий I = 1 мкА; а також переконалися, що стабилитрон - це діод, призначений для стабілізації напруги; у цих діодів на ВАХ є чітко виражений ділянку електричного пробою, яка є робочим ділянкою стабілітрона.